证券代码：300064             证券简称：豫金刚石

郑州华晶金刚石股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2017-1-12

| 投资者关系 活动类别 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| --- | --- |
| 参与单位名称 及人员姓名 | 海通证券股份有限公司 施 毅 太平洋证券股份有限公司 雷 强 太平洋证券股份有限公司 刘晶敏 |
| 时间 | 2017年 1 月 12 日 |
| 地点 | 郑州华晶金刚石股份有限公司 |
| 上市公司 接待人员姓名 | 董事会秘书、副总经理 张 凯 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 一、参观公司展厅、车间； 二、座谈并签署《承诺书》； 1、公司目前产品结构？ 答：公司专注于金刚石产业链的研发、生产和销售，主营业务为超硬材料和超硬材料制品的研发、生产和销售，其中超硬材料主要包含金刚石微粉、大单晶金刚石；超硬材料制品为微米钻石线等。 2、目前大单晶金刚石市场销售情况及消费领域产品推广计划？ 答：目前公司大单晶金刚石主要应用于消费领域和工业领域。在消费市场，公司大单晶产品目前主要以毛坯（毛石）方式对外销售；在工业领域，由于大单晶金刚石具有各种良好的性能，可广泛应用于建筑、科技、国防、医疗卫生等方面。 对于宝石级大单晶市场拓展，公司一方面加强市场拓展与营销力度，完善销售网络和服务体系建设，通过线上线下多种方式，推动宝石级钻石业务的发展。另一方面，公司将与珠宝、工艺品类公司以及设计师团队洽谈合作，与相关方一道努力推动大单晶产品在相关领域的发展，提升公司在新的应用领域的影响力。 3、公司微米钻石线产品现状？ 答：公司子公司华晶精密制造股份有限公司主要生产微米钻石线产品，可广泛应用于光伏、蓝宝石、LED、贵金属、陶瓷、电子元器件切割等领域，目前公司深挖微米钻石线产品应用领域的宽度和深度，一方面，拓展产品应用范围，在原有光伏市场应用基础上向蓝宝石、半导体等领域拓展；另一方面，加大产品市场宣传，公司通过参加行业展会，拓展海内外市场，增强华晶品牌的市场影响力。 4、公司建设年产700万克拉宝石级钻石项目的背景？ 答：鉴于公司实现了大单晶金刚石这一代表超硬材料合成技术最高水平的产业化方面工艺和技术的突破，公司已在合成大单晶金刚石专用设备、原材料、合成工艺等方面具备技术领先优势，随着大单晶金刚石在新兴工业领域应用的拓展，及消费升级带来的人造钻石商机，为进一步解决人造大单晶金刚石产能瓶颈，提高生产力，满足客户对产品的需求，迅速占领新兴市场，将自身相关的技术优势进一步转化为市场先发优势，提高公司的销售收入和利润水平。经过前期对项目的谨慎科学地论证分析，公司决定实施本次募投项目。 5、公司大单晶金刚石的合成方法与CVD的区别？ 答：目前合成宝石级大单晶金刚石主要有两种途径：高温高压（HPHT）法和化学气相沉积(CVD)法，公司大单晶金刚石主要是使用公司自主研发设计的六面顶压机通过高温高压法合成；CVD是指化学气相沉积法，用化学气相沉积的方法来加热天然气和氢气，从而产生一种碳化电浆，落在高压器底部的碳化基片层上。电浆越积越多，慢慢变硬，最后形成钻石晶体。两种方法原理不同，所用原材料不同，较CVD合成工艺，高温高压法具有成本低和量产的优势。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2017年 1 月 13 日 |